Описание

Не содержащий растворителей и воды, клей на базе нового революционного связующего силанмодифицированного полицретана (STP-полимер), отверждаемый влагой воздуха.
Свойства:
Лучший клей в своем классе по эластичности, прочности, адгезии, экологичности и удобству в работе;
Длительное рабочее время (до 90 мин при 20°C);
Благодаря высокой эластичности обеспечивает компенсацию движения шва в случае температурных перепадов, вибрации и усадки паркета без разрушения клеевого шва;
Экологичный, не вызывающий аллергии продукт; не выделяет вредных паров;
Не содержит органических растворителей, изоцианатов и воды;
Устойчив к старению и воздействию микроорганизмов;
Сохраняет механические свойства даже при полном увлажнении паркета;
Возможно частичное использование продукта - не требует полного расходования клея после вскрытия упаковки в отличие от 2К ПУ клеев;
Высокая адгезия к различным строительным поверхностям;
Не требует применения грунтовок.
Применение:
Приклеивание всех видов паркета из любых пород древесины на большинство строительных оснований. Особенно рекомендуется для твердой и массивной древесины, а также для художественного паркета. Можно использовать для приклеивания древесных плит (фанеры, ОСП, ДВП).
Технические характеристики:
Основа: преполимер STP, наполнители, модификаторы
Сухой остаток: 100%
Механизм отверждения: образование сетчатого полимера за счет реакции с влагой воздуха
Плотность: 1,5 г/см3
Расход: 0,6-1,2 кг/м2 в зависимости от типа основания
Время полного отверждения: через 3 дня
Шлифовка и покрытие лаком: через 2 дня
Время работы (при +23°C и отн.влажности 50%): не менее 90 мин.
Инструмент для нанесения: зубчатый шпатель B3, B11 или Pajarito 23/48
Очистка инструмента: до отверждения - клинер для паркета, ацетон, после отверждения - только механически
Термостойкость после отверждения: -40°C ? +80°C
Интервал возможных температур при транспортировке: +5°C ? +35°C
Гарантийных срок хранения: 12 месяцев от даты производства
Температура в помещении: +10°C ? +35°C., оптимальная 23°С
Относительная влажность: 40-60%, оптимальная 55%
Влажность основания: не более 2% для цементной стяжки и не более 0,5% для ангидритных оснований
Влажность фанеры и паркета: 9±2%

Характеристики

| Производитель | Artelit |
| --- | --- |
| СТРАНА: | Польша |
| СРОК ХРАНЕНИЯ: | минимум 12 месяцев |
| УПАКОВКА: | Ведро 15 кг (в ведре 3 мешка по 5 кг) |
| ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ: | Зубчатый шпатель |
| РАСХОД: | 1,2 кг/кв.м |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ В ОТКРЫТОЙ ФАЗЕ: | 90 минут |