[image: image1.emf]Загрузить исходное приложение
Teхническая  информация
STAUF Kaltleim L (D3)
  Дисперсионный клей на основе поливинилацетата (стандарт водостойкости D3)
Особенности: 
         - водостойкий клей 
[image: image2.jpg]


         - быстро схватывается
	Область применения
- склеивание соединения шип-паз у многослойного паркета
- приклеивание мягких, твердых и экзотических пород древесины

	Свойства продукта
- готов к использованию
- высокая конечная прочность
- устойчивый к воздействию холодной воды
- короткое время прижатия
- не вызывает изменения цвета 


	
	Цвет
- белый


	Пригодные основания

- древесина мягких, твердых и экзотических пород 

	Расход на 1 м²
- ламинат: ок. 15 г
- ДСП: ок. 30 г


	Климатические условия в помещении

- температура: мин. 15°С 

- относительная влажность  воздуха: максимум - 75%, оптимально – 65% 


	Рабочее время
- ок. 9 минут при 20°С 

Нагрузка 
- через 24 часа


	Условия хранения и транспортировки

- не замораживать
	Класс опасности при перевозке

- отсутствует

	Упаковка

- 0,75 кг пластиковая бутыль                 
	Срок  хранения
- не менее 12 месяцев 

	
	GIS-код: D1


Нанесение
Нанесение на ламинат:
Нанести клей на верхнюю сторону шипа уже уложенного элемента и на нижнюю стенку паза элемента, который будет с ним соединяться, по всей длине и на торцы. Плотно прижать элементы друг к другу так, чтобы из щели по всей длине выступил клей. Выступивший клей удалить влажной тряпкой.

Нанесение на паркетную доску и ДСП:
Нанести клей сплошным слоем на верхнюю и нижнюю стороны шипов. Плотно прижать элементы друг к другу. Выступивший на поверхность клей удалить влажной тряпкой. Жидкий клей не должен соприкасаться с металлом! При работе с ним нельзя пользоваться металлическими емкостями, следует использовать емкости из пластика, стекла или керамики, не использовать заржавленные кисти.
Ответственность производителя

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.
